Harmonize™ – техническое задание

Универсальный реставрационный светоотверждаемый наногибридный композитный материал для прямых реставраций с технологией адаптивного реагирования ART

Состав:

Материал на основе композитных смол BisGMA, BisEMA TEGDMA

Удельное содержание наполнителя составляет 81,5% по весу.

Наполнитель в материале состоит в основном только из наноразмерных частиц, средний размер частицы не превышает 50 нанометров.

Основу наполнителя составляют частицы оксида циркония размером 5 нм и частицы оксида кремния размером 20 нм. Из молекулярной суспензии они формируют небольшие частицы сферической формы, которые собираются в кластеры диаметром 2-3 микрона, соединяясь в упроченную структуру.

Технология ART обеспечивает более эффективное слияние реставрации с естественными тканями зуба и повышенную структурную целостность, придавая реставрациям исключительную прочность и несравненную эстетику.

Добавление реологического модификатора обеспечивает материалу уникальное свойство быть очень мягким, не будучи при этом липким и восстанавливает вязкость после завершения моделирования.

Показания к применению:

- Реставрации прямым методом полостей всех классов на фронтальных и жевательных зубах

- Восстановление дефектов эмали, временных конструкций, керамических протезов

- Восстановление культи зуба

- Восстановление стираний резцов

Технические и функциональные характеристики:

- Универсальность для выполнения реставрации фронтальных и жевательных зубов и отсутствие необходимости использования композитов различных групп.

- Полное соответствие оттенкам VITA®.

- Наличие 30 оттенков, включая 17 эмалевых, 8 дентинных и 5 оттенков режущего края

- Возможность использования как однослойной, так и двухслойной и многослойной методик.

- Улучшенная эстетика: реставрация опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу

- Высокая цветовая стабильность.

- Улучшенные рабочие свойства: оптимальная консистенция, отсутствие прилипания к инструменту, сохранение формы при моделировании.

- Высокая механическая прочность (прочность на изгиб – 142 МПа, прочность на разрыв – 1,41 МПа/м2, прочность на сжатие – 366 МПа)

- Малая объемная усадка – 1,9%

- Отличная полируемость 78,5 единиц блеска и сохранность блеска – 74 единицы блеска.

- Высокая рентгеноконтрастность – 250 % Al.

Состав наборов:

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Advanced Kit Syringe, в составе:

- шприц материала (4 г) оттенка дентин Dentine A2;

- шприц материала (4 г) оттенка дентин Dentine A3;

- шприц материала (4 г) оттенка дентин Dentine A4;

- шприц материала (4 г) оттенка эмаль Enamel A2;

- шприц материала (4 г) оттенка эмаль Enamel A3;

- шприц материала (4 г) оттенка режущий край прозрачный янтарный Incisal Translucent Amber;

- шприц материала (4 г) оттенка режущий край прозрачный серый Incisal Translucent Grey;

- шприц материала (4 г) оттенка режущий край прозрачный Incisal Translucent Clear;

- инструкция по применению.

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Intro Kit Syringe, в составе:

- шприц материала (4 г) оттенка дентин Dentine A3;

- шприц материала (4 г) оттенка дентин Dentine A3.5;

- шприц материала (4 г) оттенка эмаль Enamel A2;

- шприц материала (4 г) оттенка эмаль Enamel A3.

Отдельные шприцы:

В упаковке 1 шприц по 4,0 г

30 оттенков:

• Дентинный (Dentin): A1, A2, A3, А3,5, А4, B3, C4, XL2

• Эмалевый (Enamel): A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, XL

• Оттенки режущего края: прозрачный янтарный, прозрачный голубой, прозрачный светлый, прозрачный серый, суперпрозрачный

Набор Intro Kit Unidose:

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Intro Kit Unidose 40x 0.25g (10x Dentine A3, 10x Dentine A3.5, 10x Enamel A2, 10x Enamel A3)

Отдельные упаковки унидозы:

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A2 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A1 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A2 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A3 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A4 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize B3 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize C4 Dentine Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A1 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A3 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A3.5 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A4 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize B1 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize B3 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize C2 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize C3 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize C4 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize D2 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize D3 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize D4 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize A3.5 Dentin Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize XL2 Dentin Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize B2 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize C1 Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize XL Enamel Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Translucent Amber Incisal Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Transluscent Blue Incisal Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Translucent Clear Incisal Unidose 20x 0.25g

Материал стоматологический наногибридный универсальный композитный Harmonize Translucent Grey Incisal Unidose 20x 0.25g